EQUIPO MÍNIMO REFERENCIAL 
ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE (KM 0+000 AL KM10+300) Y LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AV. LA TORRE-PUENTE LOS ANGELES 

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DE LABORATORIO

Equipo para Suelos y Agregados
•	2 juegos de mallas estándar, compuesto cada juego por las siguientes mallas: 75 mm (3"), 50 mm (2”), 37.5 mm (1-½"), 25mm (1"), 19.0 mm (¾"), 12.7 mm (1/2”), 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (N° 4), 2.36 mm (N°8), 1.10 mm (N° 16), 600 mm (N° 30), 425 mm (N° 40), 300 mm (N° 50),150 mm (N° 100), 75 mm (N°200).
•	2 juegos de equipo para determinación de límites líquido y plástico ASTM D4813-00: 1 aparato casagrande, cápsulas, espátulas, 1 balanza de 100 gr de capacidad, sensibilidad de 0.01 g, 1 horno termostáticamente controlado regulable a 110 ± 5°C (230 ± 9°F), 1 malla N°40.
•	2 equipos de ensayo Proctor Modificado ASTM D1557: 1 pisón de 10 lbs, 4 moldes ajustables, 1 horno termostáticamente controlado regulable a 110 ± 5 °C (230 ± 9°F).
•	1 equipos de CBR ASTM D 1883-99: 1 equipo de ensayo, 1 pisón de compactación, 1 dial de medición de expansión, 9 moldes ajustables, estufa y balanza, malla Nº 4 y ¾”.
•	2 equipos para determinación de la densidad de suelos en campo, método del cono de arena ASTM D1556-00: 1 cono, 1 balanza de capacidad 10 kg, sensibilidad 2 gr, y otra de capacidad 200 gr, sensibilidad 0.1gr.
•	1 equipo para la determinación del equivalente de arena ASTM D 2419: 1 tubo de plástico graduado de 17” de altura, 1 tubo flexible de plástico, accesorios.
•	1 equipo para la determinación de partículas chatas y alargadas.
Equipo para Mezclas Asfálticas y Asfaltos
Equipo Marshall
•	12 moldes (4 +/-0.005-pulg. diámetro x 3+/-0.005-pulg. altura)
•	1 extractor de muestras (mínimo 100-mm diámetro, ½-pulg. espesor)
•	1 martillos de compactación (10-lb. peso, 18-pulg. caída)
•	1 pedestales de compactación
•	1 aplicador de carga (movimiento uniforme de 2-pulg./minuto)
•	1 anillo de carga con capacidad de carga de 20KN.
•	1 medidor de flujo (0.01-pulg. de división)
•	1 calentador de agua (Baño maría) 6-pulg. Profund. Falso fondo 2-pulg. Sobre el fondo, 140 oF+/- 1.8oF.
•	1 balanza 2-kg (lectura a 0.1-g).
•	1 balanza 5-kg (lectura a 1.0-g).
•	1 Juego de tamices de 2”, 1 1/2”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, No4, No8,No50,No200
•	2 termómetros blindados de 10oC a 232OC (sensibilidad de 3oC) para los agregados y el asfalto.
•	1 termómetros blindados de 20oC a 70oC (sensibilidad 0.2oC) para el baño maría.
•	Bandejas, cubetas metálicas, guantes de soldador, espátula, etc.
Equipo para extracción de asfalto ASTM 2172-01
•	1 Estufa para mantener la temperatura 110 +/- 5oC
•	1 Balanza de sensibilidad 0.01% de la masa a ensayar.
•	1 Plancha de calentamiento, eléctrica, con tubo de calentamiento ajustable, 700 W.
•	2 Probetas graduadas, de 1000 o de 2000 ml de capacidad. Opcionalmente, un
•	1 vaso de 100 ml de capacidad.
•	2 Cápsulas de porcelana de 125 ml de capacidad (para ignición).
•	1 Desecador.
•	1 equipo de extracción centrífugo de asfalto
Equipo para determinación de la Máxima Gravedad Especifica Teórica ASTM 2041-00
•	1 Tasa, frasco ó picnómetro de vidrio, plástico o metal, de capacidad según tamaño de la muestra a ensayar.
•	1 balanza con sensibilidad 0.1g.
•	1 bomba de vació con capacidad de mantener una presión residual de 30 mm Hg.
•	1 manómetro o medidor de vacío.
•	1 termómetro de sensibilidad 0.5oC.
•	1 recipiente para baño de agua, de temperatura 25 +/- 0.5oC.
•	1 dispositivo de agitación mecánica
Equipo para la determinación de la gravedad específica aparente y el peso unitario compacto de las muestras asfálticas ASTM D 1188-96 (02)
•	1 balanza de sensibilidad de 0.1 g.
Equipo para la determinación de la densidad de la mezcla compactada en pista AASHTO T 230
•	1 balanza de sensibilidad de 0.1 g.
•	1 exctractora de diamantina (cortadora de asfalto). 
Equipo para la determinación de la pérdida por desgaste mediante el ensayo Cantabro NLT 352
•	1 máquina de abrasión de los Ángeles.
•	1 balanza de sensibilidad de 0.1 g.
•	1 termómetro de sensibilidad 1oC y lectura máxima no menor de 30oC. 
Equipo para SERVICIAbilidad de los pavimentos
Equipo para la determinación del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento ASTM E 303
•	1 Péndulo británico.
•	1 Termómetro de capacidad –10oC a 60oC.
Equipo para la determinación del Coeficiente de Rugosidad IRI
•	1 Rugosímetro tipo Merlin.
Equipo para la determinación de las Deflexiones
•	1 Viga Benkelman con vibrador y dial de 0.01 mm.
Equipo para la medida de la Regularidad Superficial
•	1 Regla de aluminio de 3m.
Equipo para EL CONTROL AMBIENTAL
Equipo para la medida de la Temperatura Ambiental
•	1 Termómetro ambiental de máximos y mínimos.
Equipo para la medida de la Pluviometría
•	1 Pluviómetro.