Gavión Caja
Especificaciones Técnicas
en malla hexagonal de doble torsión tipo 10x12 φ 2.7 mm Plastificado
Diafragma
Bordes
Lateral
Altura
Bordes enrolladas
 mecánicamente
Ancho
Largo
Espiral
1)
ALAMBRE
2) RED
La red debe ser en malla hexagonal de
doble torsión, obtenida entrelazando los
alambres por tres veces medias vueltas,
de acuerdo con las especificaciones de las
normas NBR 10514 y NB 710-00.
Las dimensiones de la red serán del tipo
10x12cm.
El diámetro del alambre utilizado en la
fabricación de la red debe ser de 2.7mm y
de 3.4 mm para los bordes.
BORDES ENROLLADOS MECÁNICAMENTE
Todos los bordes libres del gavión caja,
incluso el lado superior de las laterales y de
los diafragmas, deben ser enrollados
mecánicamente en vuelta de un alambre de
diámetro mayor, en este caso de 3.4 mm,
para que la red no se desarme y adquiera
mayor resistencia.
3) CARACTERÍSTICAS DEL GAVIÓN CAJA
Cada gavión caja con largo mayor que
1.50 m debe ser dividido en celdas por
diafragmas colocados a cada metro.
El lado inferior de las laterales debe ser fijado
al paño de base durante la fabricación a
través del entrelazamiento de sus puntas
libres alrededor del alambre de borde.
El lado inferior de los diafragmas debe ser
cosido al paño de base, durante la
fabricación, con una espiral de alambre de
diámetro de 2.2 mm.
Todo el alambre utilizado en la fabricación
del gavión caja y en las operaciones de
amarre y atirantamiento durante su
construcción, debe ser de acero dulce
recocidodeacuerdoconlas
especificaciones NBR 8964, ASTM A641M-
98 y NB 709-00, esto es, el alambre deberá
tener una tensión de ruptura media de 38
a 48 kg/mm2.
REVESTIMIENTO DEL ALAMBRE
Todo el alambre utilizado en la fabricación
del gavión caja y en las operaciones de
amarre y atirantamiento durante su
construcción, debe ser revestido con
aleación Zn 5 Al MM (Galfan) de acuerdo con
las especificaciones de la ASTM A856M-98,
clase 80, esto es: la cantidad mínima de
revestimiento Galfan en la superficie de los
alambres es de 244 g/m2
El revestimiento de Zn 5 Al MM debe adherir
al alambre de tal forma que después del
alambre haber sido enrollado 15 veces por
minuto alrededor de un mandril, cuyo
diámetro sea igual a 3 veces el del alambre,
no pueda ser escamado, quebrado o
removido con el pasar del dedo, de acuerdo
con la especificación de la ASTM A856M-98.
Los ensayos deben ser hechos antes de la
fabricación de la red.
ELONGACIÓN DEL ALAMBRE
La elongación no deberá ser menor que el
12%.
Los ensayos deben ser hechos antes de la
fabricación de la red, sobre una muestra de
alambre de 30 cm de largo.
Dimensiones estándar:
Largo2.00 m 3.00 m 4.00 m 5.00 m
Ancho1,00 m 1.50 m
Altura0.50 m 1.00 m
4) AMARRE Y ATIRANTAMIENTO
Con los gaviones caja debe ser provista una
cantidad suficiente de alambre para amarre
y atirantamiento.
Este alambre debe tener diámetro 2.2 mm y
su cantidad en relación al peso de los
gaviones caja provistos es de 9% para los de
1.00 m de altura y de 7% para los de 0.50
m.
5) TOLERANCIAS
Se admite una tolerancia en el diámetro del
alambre de ± 2.5%.
Se admite una tolerancia en el largo del
gavión caja de ± 3% en la altura y en el ancho
de ± 5%.
6) RECUBRIMIENTO PLÁSTICO
El alambre con revestimiento de Zn 5 Al MM
deberá ser recubierto con una camada de
compuesto termoplástico a base de PVC, con
características iniciales de acuerdo con las
especificaciones de la norma NBR 10514, esto
es:
Espesor mínimo: 0.40 mm;
Espesor nominal: 0.50mm
Masa específica: 1.30 a 1.35 kg/dm³;
Dureza: 50 a 60 Shore D;
Resistencia a tracción: mayor que 210 kg/cm²;
Elongación de ruptura: mayor que 250%;
Maccaferri se reserva el derecho de revisar y modificar estas
especificaciones en cualquier momento, de acuerdo con las
        características de los productos fabricados.
 Sistema de Gestión de Calidad
Certificado de Conformidad con la
            Norma ISO 9001:2000
AGOSTO 2009
w w w . m a c c a f e r r i. c o m . pe